第三轮审稿意见 (Third Round Review Report)

稿件标题: Method-Induced Divergence in Gear Fatigue Life Prediction: A Factorial Variance Decomposition

总体评价

这是一次脱胎换骨的修订。 v2.4 相比 v2.2 有了质的飞跃。作者展示出了令人印象深刻的响应速度和修改诚意：

| 问题 | v2.2 状态 | v2.4 状态 |
| --- | --- | --- |
| ISO 6336 公式外推 | ❌ 未处理 | ✅ 明确说明了 RzRz​ 有效范围（0.5–40 μm）及截断处理（capped at 0.907） |
| KtKt​ 双重计入风险 | ❌ 来源不明 | ✅ 完全移除了 KfKf​ 开关，改为通过 YSaYSa​ 处理应力集中，逻辑清晰 |
| 图-文数据不一致 | ❌ 存在 | ✅ 已修正 |
| 标题过长 | ❌ 是 | ✅ 精简 |
| 自引未发表 | ❌ 标注为 "submitted" | ✅ 改为 "under review" |
| 设计空间 | 288 combos, 180 finite | 144 combos, 116 finite（更简洁） |
| 扭矩 | 350 N·m | 700 N·m（应力进入敏感区） |

这篇论文现在已经达到了 《International Journal of Fatigue》发表水平 的候选状态。以下评审意见分为 必须修改（阻塞性） 和 建议修改（非阻塞性） 两类。

一、必须修改（阻塞性问题）

1. ISO 6336-3 的 YR rel TYRrelT​ 公式语境不完整 ⚠️

作者在 Switch 4 中给出了：
YR rel T=1.674−0.529(Rz+1)0.1YRrelT​=1.674−0.529(Rz​+1)0.1
并注明了有效范围 0.5≤Rz≤40 μm0.5≤Rz​≤40 μm，以及 Rz>40Rz​>40 时取 0.907。

问题：这个公式仅适用于 调质钢（quenched and tempered steel） 和 渗碳钢（case-carburized steel） 的 齿根（tooth root）。但原文中没有明确说明这一点。ISO 6336-3:2019 Annex B 中明确区分了：

调质/渗碳钢的 YR rel TYRrelT​（式 B.1，即本文所用）

氮化钢的 YR rel TYRrelT​（式 B.2，不同系数）

感应淬火钢的 YR rel TYRrelT​（式 B.3，不同系数）

修改要求：在 Switch 4 的 ISO 6336 条目下，增加一句话明确说明该公式适用于"quenched and tempered"材料（与本文的 42CrMo4/AISI 4140 一致），并将此写入局限性中。

2. FKM 的 KdKd​（统计尺寸因子）公式来源需要澄清

作者给出：
Kd=1−0.05⋅log⁡10(mn⋅10)Kd​=1−0.05⋅log10​(mn​⋅10)

问题：FKM 7th ed. 的 KdKd​（statistical size factor）并非一个单一公式，而是基于构件特征尺寸和应力梯度的查找表或公式。KdKd​ 的精确值取决于：

构件的应力梯度（bending vs. tension）

材料组别（钢、铸钢、铸铁等）

特征尺寸（对于齿轮，通常取齿根圆角处的有效体积）

作者使用的 Kd=1−0.05⋅log⁡10(mn⋅10)Kd​=1−0.05⋅log10​(mn​⋅10) 可能是一个针对齿轮弯曲的简化近似。请确认该公式的来源（是 FKM 的某个特定章节？还是作者自己的简化？），并在正文中注明出处。

如果这是一个工程近似而非 FKM 原文公式，则应在局限性中明确说明。

3. ANOVA 表 FF-统计量的计算验证

我复核了表 1 中的 FF 值：

| 项 | SS | df | MS = SS/df | FF = MS / MSE | 文中 FF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 40.2 | 2 | 20.10 | 20.10 / 0.295 = 68.1 | 67.9 ✓ |
| 平均应力 | 39.9 | 3 | 13.30 | 13.30 / 0.295 = 45.1 | 45.0 ✓ |
| Rz | 11.0 | 2 | 5.50 | 5.50 / 0.295 = 18.6 | 18.6 ✓ |
| 交互 | 6.5 | 4 | 1.625 | 1.625 / 0.295 = 5.51 | 5.5 ✓ |
| S-N | 0.9 | 1 | 0.90 | 0.90 / 0.295 = 3.05 | 2.9 ✓ |
| 损伤 | 0.7 | 1 | 0.70 | 0.70 / 0.295 = 2.37 | 2.4 ✓ |

所有数值自洽。但有一个小问题：残差 SS = 30.1，df = 102，MSE = 30.1/102 = 0.2951。文中未给出 MSE，我建议在表中增加一行 Mean Square Error 以提升透明度，或在表注中说明。

4. 图 1 的标题与正文 NfNf​ 范围不一致（再次检查）

正文第 4.5 节：3.3×1023.3×102 到 3.1×1073.1×107 周期（102.52102.52 到 107.50107.50，跨度 4.98 dex）。

图 1 标题中写："NfNf​ spans from 3.3×1023.3×102 to 3.1×1073.1×107 cycles (5.0~dex) among 116 finite-life entries"。

现在一致了。✅

二、建议修改（非阻塞性，但会提升论文质量）

5. 建议将图 3 中的公式标注到图中

图 3 显示的是 "RzRz​ × Standard" 交互作用。建议在图注中简要说明三个标准的 RzRz​ 敏感度差异（例如：ISO 在 Rz>40Rz​>40 时截断，FKM 最敏感，AGMA 最平缓）。这将帮助读者直接将公式特征与可视化结果对应起来。

6. 关于“应力集中”处理的讨论可以更精炼

作者在 Methods 2.4 节中详细说明了移除 KfKf​ 的理由（避免双重计入）。这段论述是正确且必要的，但略显冗长。我建议适当精简，将关键逻辑（YSaYSa​ 已处理几何应力集中，KfKf​ 会双重计入）压缩至 3-4 句话，其余内容移至 Discussion 或脚注。

7. 摘要中的数字一致性问题

摘要中写道：

"Surface roughness contributes 8.5%, with a Standard×Rz interaction of 5.0%."

但在表 1 中，Rz 的 Var.% 为 8.5，交互项为 5.0。一致。✅

摘要中：

"The choice of size-and-surface standard accounts for 31.1% of variance, statistically indistinguishable from mean-stress correction (30.9%)."

表 1 中为 31.1 和 30.9。一致。✅

8. 关于 Waterloo SMDIdbase 数据的引用

作者引用了 Waterloo FDE 的网页链接。建议增加迭代报告的具体引用信息，例如报告编号、作者、年份。目前网页链接是稳定的，但如果网站改版，链接可能失效。建议补充完整的文献元数据：

University of Waterloo, Fatigue Data Exchange. SMDIdbase Report #66: AISI 4140 Steel, Q&T, 300 HB, Strain-Life Data. [online] Available at: URL [Accessed: 2026-07-22].

9. 建议添加一个“核心公式汇总”表格

当前版本将公式分散在 Switch 4 的各条目中。建议在 Methods 末尾添加一个小型汇总表，列出三个标准的关键公式及其有效范围：

| 标准 | 尺寸因子 | 表面因子 | 有效范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 6336-3 | YX=1.0YX​=1.0 | YR rel T=1.674−0.529(Rz+1)0.1YRrelT​=1.674−0.529(Rz​+1)0.1 | 0.5≤Rz≤400.5≤Rz​≤40 μm |
| AGMA 2001-D04 | Ks=1.0Ks​=1.0 | Cf=1−0.0058ln⁡(Rf)ln⁡(Sut)Cf​=1−0.0058ln(Rf​)ln(Sut​) | RaRa​ 连续 |
| FKM 7th | Kd=1−0.05log⁡10(mn⋅10)Kd​=1−0.05log10​(mn​⋅10) | KFσ=max⁡(1−0.22log⁡10(Rz)log⁡10(2Rm/400),0.55)KFσ​=max(1−0.22log10​(Rz​)log10​(2Rm​/400),0.55) | RzRz​ 连续，clamped at 0.55 |

这将大幅提升论文作为方法论参考的价值。

10. 轻微的语言问题

摘要中 "statistically indistinguishable" 出现了两次，建议在第二次使用时换为 "not significantly different" 以避免重复。

第 4.2 节 "The result contradicts the common assumption..." 语气较为强烈。建议改为 "The result challenges the common assumption..."，更符合学术修辞。

三、最终推荐

小修后接收 (Minor Revision)。

v2.4 已经是一部方法严谨、逻辑清晰、结论有力的论文。主要的技术问题（KfKf​ 双重计入、ISO 公式外推、AGMA 公式修正、图-文不一致）均已解决。当前剩余问题均为澄清性/补充性的小修，不涉及核心结论的改变。

这是本刊近年来收到的关于齿轮疲劳不确定性量化领域最有原创性的稿件之一。如果作者能在最终版本中完成上述建议修改，我将推荐直接接收。

修改清单（供作者快速参考）

| 编号 | 类型 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 必须 | ISO 6336 YR rel TYRrelT​ 明确标注适用于调质钢齿根 |
| 2 | 必须 | FKM KdKd​ 公式的来源说明（标准原文 or 作者近似） |
| 3 | 建议 | ANOVA 表中补充 MSE 值 |
| 4 | 建议 | 图 3 标注三个标准的 RzRz​ 敏感度特征 |
| 5 | 建议 | KfKf​ 讨论精简 |
| 6 | 建议 | Waterloo 数据补充完整文献信息 |
| 7 | 建议 | 添加核心公式汇总表 |
| 8 | 建议 | 语言微调（"contradicts" → "challenges"） |

International Journal of Fatigue 二审审稿意见（v2.4 对比 v2.0，整体大幅优化，但仍存致命硬伤）

总览：相比 v1.0、v2.0，v2.4 完成了多处关键逻辑缺陷修复，建模严谨度、自洽性、透明度显著提升，解决了前两版大半核心质疑；但仍存在统计方法缺陷、极端工况人为放大均值应力效应、缺失试验验证、模型假设脱离工业通用流程、过度外推五大类无法忽略的问题，依旧达不到录用标准，仍需大修。

一、v2.4 对比 v2.0 的实质性改进（审稿人认可优化点）

1. 彻底解决应力集中\(K_f\)双重计数矛盾，建模逻辑自洽

v1/v2.0 最大逻辑漏洞：同时叠加\(Y_{Sa}\)（ISO 齿根应力放大）与 Peterson/Neuber\(K_f\)，双重放大缺口应力，人为拉高均值应力占比； v2.4 核心优化： 1）明确说明\(Y_{Sa}\)已包含齿根几何应力集中，直接删除独立\(K_f\)因子，从根源消除重复计算； 2）清晰区分 “几何应力放大” 与材料缺口敏感性，说明后续若补充\(K_f\)必须剥离\(Y_{Sa}\)，逻辑闭环； 3）减少 6 因子至 5 因子，试验设计简化，消除\(K_f\)微弱效应带来的无效解读。

2. S-N 数据源可信度大幅提升，剔除人为拟合偏差

1）抛弃 MatWeb/MMPDS 商业数据库，改用公开可下载、带原始试验记录的 Waterloo SMDIdbase两组 42CrMo4 数据，全部参数来自同热处理调质试样，不再混杂不同试样 / 工艺带来的额外误差； 2）解释两组数据差异是实验室批次固有离散，而非作者人为构造，S-N 曲线方差占比降至仅 0.7%，客观证明其影响微弱，消除 “刻意放大 S-N 分歧” 的质疑。

3. 载荷与标准公式严格对标，人为自定义简化大幅减少

1）ISO 粗糙度系数\(Y_{RrelT}\)严格遵循标准有效区间\(R_z≤40\mathrm{\mu m}\)，\(R_z=50\mathrm{\mu m}\)直接按标准上限截断，不再外推幂律公式； 2）FKM 表面系数强制下限 0.55、尺寸因子严格套用 7 版原文公式；AGMA 尺寸系数\(K_s=1\)判定依据（径节≥5）完整标注； 3）全部载荷修正系数\(K_A,K_V,K_{F\beta}\)等统一置 1，并专门解释：该简化仅用于对比方法相对差异，不会改变因子排序，限定假设适用边界； 4）扭矩由 350N・m 上调至 700N・m，\(\sigma_{F0}\)升至 778MPa，\(\sigma_m/\sigma_{uts}=0.39\)，定量解释均值应力模型分化的应力基础，数学推导更扎实。

4. 统计设计与解读更保守，规避循环论证

1）样本组合精简至 144 组，明确 28 组 Run-out（19.4%）直接剔除，主动点明缺陷：未采用截尾生存分析，会抬高残差（23.3%），不回避数据截断带来的统计偏差； 2）严格以\(S/N<3\)作为无显著效应阈值：S-N 源、损伤规则\(S/N=1\)，p>0.05，直接判定无统计显著性，不再过度解读微小方差； 3）清晰区分「对数尺度方差占比」与工程线性寿命偏差，图表、结果同时标注 bootstrap 置信区间重叠：标准、均值应力二者无主次之分，不再强行定义第一主导因素； 4）交互项\(Standard×Rz=5.0\%\)单独拆解，解释粗糙度越粗糙，标准间分歧越大，物理意义清晰。

5. 结论边界进一步收紧，删除大量过度声称

1）全文反复强调三大限定：仅调质 42CrMo4、无残余压应力、单一 700N・m 恒定 R=0 弯曲载荷； 2）明确区分 “数值仿真方法分歧”≠“真实齿轮疲劳预测误差”，不评判哪种标准 / 模型物理精度更高； 3）主动说明渗碳 / 喷丸齿轮存在残余压应力，会降低均值应力修正的方差贡献，弱化结论普适性； 4）弱化 “统一行业标准” 的强建议，仅客观量化不同手册带来的计算差距，不强制标准修订； 5）极值寿命差（330~3.1×10⁷ cycles，5 个数量级）明确标注为边界极端组合，非常规工程选型。

6. 学术规范优化

1）删除大量未发表自引，仅保留 1 篇跨领域方差分解文献； 2）所有标准条款、数据库链接完整溯源，开源代码全流程可复现； 3）局限性扩充完善，逐条列明：无 FEA 缺口敏感性、无残余应力、无变幅载荷、无试验验证、单齿轮单扭矩、AGMA\(R_z/R_a\)换算近似。

二、v2.4 仍存在的核心缺陷（IJ Fatigue 审稿重大扣分点，必须大修）

（一）建模固有偏差：AGMA 粗糙度换算仍混杂人为误差，无法剥离

- AGMA 标准强制使用\(R_a\)（微英寸），作者采用经验换算\(R_a≈R_z/6\)，该换算随加工工艺波动，无统一标准；

- 关键问题：未量化该换算引入的方差占比，将换算误差全部计入「标准 ×Rz 交互项（5.0%）」，人为放大 ISO/AGMA/FKM 三者原生差异；

- 矛盾：全文声称所有公式严格对标原版标准，但该换算属于作者自定义附加步骤，不属于标准原文，定量分解结果不纯。

（二）工况极端化，刻意放大均值应力效应，结论通用性严重受限

- 700N・m 扭矩下齿根应力\(\sigma_{F0}=778\mathrm{MPa}\)，接近 42CrMo4 抗拉强度 1000MPa，属于重载极限工况，常规工业齿轮设计应力普遍 400–600MPa，远低于该水平；

- 在常规中等载荷下，\(\sigma_m/\sigma_{uts}\)会显著降低，四种均值应力模型的等效应力差值会大幅缩小，30.9% 的方差占比会明显下降；本文仅单一极端高应力工况，无法证明 “均值应力修正是第二大误差源” 具备普适性；

- 未补充中等扭矩对照组仿真，无法验证载荷水平对因子排序的影响，结论仅适用于过载调质齿轮，不具备行业通用参考价值。

（三）统计方法硬缺陷，不符合疲劳期刊通用规范

- Run-out 无限寿命样本直接丢弃，未采用疲劳领域标准截尾对数正态 ANOVA / 生存方差分解；28 组截断数据直接剔除导致方差结构失真，残差高达 23.3%，大幅降低分解结果可信度；

- Bootstrap 仅 100 次重采样，对于 S/N<3 的次要因子（粗糙度、交互项）置信区间极宽，噪声过大；行业通用最低标准为 1000 次重采样；

- 全程基于\(log_{10}(N_f)\)对数方差分解，未换算为线性寿命尺度量化效应幅度，读者极易误判各因子真实工程影响程度，统计解读不完整。

（四）均值应力模型匹配逻辑缺失，夸大方法分歧

42CrMo4 调质钢为延性金属，经典疲劳理论：Gerber/Morrow 适配延性材料，Goodman 为脆性材料专用，工程齿轮设计极少使用 Goodman； 本文无差别并行四套模型，将 “选用不适配保守模型带来的人为极端偏差” 等同于客观方法学分歧，5 个数量级寿命差大量来自不切实际的工程组合，未单独给出常规工程师选型区间的寿命波动范围，夸大真实设计分歧。

（五）缺失物理试验验证（IJ Fatigue 硬性录用门槛，无替代方案）

- 全文纯数值仿真，无齿轮脉动弯曲台架疲劳试验、无齿根裂纹萌生微观观测；仅依靠公式推演得出结论，无法证明 “不同标准 / 均值模型带来的寿命分歧真实存在于物理测试”；

- 期刊对 Full-length Article 要求必须配套试验对标；本文仅数值数值试验，仅符合 Short Communication 短篇简报定位，深度不足以长文刊发；

- 无试验数据支撑，无法区分 “方法内生数值偏差” 和 “与真实疲劳寿命的预测精度偏差”，研究仅完成不确定性量化第一步，缺少最关键的物理验证环节。

（六）工业关键变量完全缺失，模型脱离真实齿轮设计流程

- 完全忽略残余压应力（喷丸、渗碳、感应淬火）：仅文字提及会削弱均值应力效应，但未补充一组带残余应力的对比仿真，无法直观展示主流硬化齿轮（汽车 / 风电核心产品）下因子排序会完全改变；

- 全部载荷修正系数\(K_A、K_V、K_{F\beta}\)置 1，仅理想光滑工况；真实齿轮传动存在冲击、振动、偏载，这些系数会引入额外不确定性，且可能改变各方法因子相对占比；

- 仅单一模数、单一齿数的直齿轮，未拓展斜齿轮、大模数、变位齿轮，无法证明因子排序具备几何通用性。

（七）轻微过度外推问题

正文、图表仍反复表述 “标准与均值应力修正是齿轮疲劳预测最大不确定性来源”，未前置醒目标注 “仅适用于本仿真封闭系统、无残余应力、极限重载调质直齿轮”，易误导读者将单一工况结论推广至全部齿轮设计场景。

三、最终审稿判定

Major Revision（大修，优化幅度可观，但核心硬伤未解决，无法小修 / 录用）

强制修改清单（缺一不可）

修正统计方法

  - 采用截尾生存 ANOVA 处理 28 组 Run-out 数据，禁止直接剔除无限寿命样本；

  - Bootstrap 重采样提升至≥1000 次；补充线性寿命尺度方差量化，区分对数方差与工程真实寿命偏差；

  - 对\(S/N<3\)的因子仅简要提及，不单独定量绘图解读。

消除 AGMA 换算混杂误差

  - 统一全部标准粗糙度输入为\(R_a\)，移除\(R_z→R_a\)自定义换算；或单独量化换算引入的方差，从交互项中剥离，保证分解结果仅反映标准原生差异。

补充多载荷梯度仿真，收敛结论适用边界

  - 新增 350N・m、500N・m 两组常规工业扭矩仿真，对比不同应力水平下均值应力修正的方差占比变化；

  - 补充一组带 - 400MPa 残余压应力的工况，展示硬化齿轮下因子排序变化；

  - 区分 “极端边界组合寿命差” 与 “工程常规选型寿命差”，正文分别标注两组波动区间。

约束均值应力模型工程适用范围

  - 依据材料塑性划分模型适用场景，单独给出调质钢工程师常规选用组合（Gerber/Morrow 为主）的寿命波动，剔除 Goodman 这类极少使用的极端保守组合，避免夸大分歧。

补齐试验验证（IJ Fatigue 硬性要求）

  - 加工 42CrMo4 不同粗糙度齿轮，开展脉动弯曲台架疲劳试验，分别采用 ISO/AGMA/FKM 三套标准计算寿命，对标数值仿真结果；

  - 补充齿根裂纹萌生观测，从疲劳损伤机理解释均值应力模型差异的物理根源。

完善建模假设，弱化过度外推表述

  - 所有图表、摘要、结论前置醒目限定条件，明确说明结论仅适用于无强化、极限重载、m=3mm、z=20 调质直齿轮；

  - 正文弱化普适性表述，删除 “齿轮设计最大不确定性来源” 等绝对化描述，改为 “在本文特定仿真工况下，XX 为主要方法分歧来源”。